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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

У циљу реализације радова из Програма радова Секретаријата за саобраћај који се односе на одржавање улица и општинских путева, а тичу се одржавања завршних обрада коловоза и тротоара у улицама и пешачким зонама урађеним од бетонских плоча и коцки, неопходно је извођење радова на поправци и преуређењу – претресу предметних површина, а по потреби и по налогу Наручиоца и извођењу радова на изради нових површина на коловозу и тротоару.
У системском смислу тежиште је на преуређењу саобраћајних површина изведених од бетонских плоча и коцке. 
При извођењу радова на прeурeђeњу саобраћајних површина изведених од бетонских плоча и коцке потребно је извести уклањање бетонских плоча и коцке, а затим преуређење извести на песку дебљине d = 4 cm,  са испoруком и угрaдњом 100% нoвог пeска. 
[bookmark: _Hlk7014170]Сагласно услову Наручиоца, радови ће се изводити у фазама. Обавеза потенцијалних Добављача је да својом ценом обухвате све трошкове који по овом основу могу настати (увећане транспортне даљине, отежан приступ градилишту, физичке баријере за приступ пролазника, измештање градилишних ограда, удаљени прикључци за алате и уређаје итд.).
Обавеза потенцијалних Добављача, сходно условима Наручиоца, јесте да за сваки појединачни налог за радове уради пројекат привремене сигнализације, постави привремену сигнализацију по одобреном пројекту за време трајања радова и по завршетку радова уклони исту. Такође,  обавеза потенцијалних Добављача представљају таксе и остали трошкови везани за аплицирање према органима управе у циљу добијања неопходних сагласности и решења.
Постављање привремене сигнализације за радове мањих поправки и реализације инспекцијских решења нису обухваћени у Обрасцу структуре цене, већ потенцијални извођач мора да их укалкулише у цену сваке позиције радова из понуде.


Минималне техничке карактеристике захтеваних бетонских плоча:

1. Двослојне вибропресоване бетонске плоче – бетонски елементи за поплочавање са завршним слојем од дробљеног гранита, оплемењене техником прања, димензија 20х20х6cm, морају задовољавати услове и бити испитане у погледу:

1.1. Дебљина завршног слоја мин. 0,4 cm SRPS  EN 1338:2012
1.2. Закошеност ивица 3-6 mm SRPS  EN 1338:2012;
1.3. Дозвољено одступање дужине и ширине плоче + 3 mm, SRPS EN 1338:2012
1.4. Чврстоћа бетона при притиску, према DIN  18501:1982  >   40 MPa
1.5. Чврстоћа бетона при затезању цепањем SRPS  EN  1338 :2012>3,6  MPa
1.6. Упијање воде у бетону до 6% према SRPS EN 1338:2012
1.7. Отпорност на хабање брушењем максимално 18cm3/50cm2 SRPS EN 1338:2012
1.8. Отпорност бетона према дејству мраза и соли соли испитано према SRPS EN 1338:2012, губитак масе на 25 циклуса средње вредности < 1,0 kg/m2, без појединачне вредности  >1,50kg/m2
1.9. Отпорност на клизање према стандарду SRPS EN 1338:2012

2. [bookmark: _Hlk132974494]Двослојне вибропресоване бетонске плоче – бетонски елементи за поплочавање са завршним слојем од дробљеног гранита, оплемењене техником прања, димензија 30х30х6cm, морају задовољавати услове и бити испитане у погледу:

2.1. Дебљина завршног слоја мин. 0,4 cm SRPS  EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
2.2. Закошеност ивица 3-6 mm SRPS  EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
2.3. Дозвољено одступање дужине и ширине плоче + 3 mm, SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
2.4. Чврстоћа бетона при притиску, према DIN  18501: 1982  >   40 MPa
2.5. Чврстоћа бетона при савијању SRPS  EN  1339 :2008: , SRPS  EN 1339:2008/AC:2014> 5,0  MPa
2.6. Упијање воде у бетону до 6% према SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
2.7. Отпорност на хабање брушењем максимално 18cm3/50cm2 SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
2.8. Отпорност бетона према дејству мраза и соли соли испитано према SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014, губитак масе на 25 циклуса средње вредности < 1,0 kg/m2, без појединачне вредности  >1,50kg/m2
2.9. Отпорност на клизање према стандарду SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014

3. Двослојне вибропресоване бетонске плоче – бетонски елементи за поплочавање са завршним слојем од дробљеног гранита, оплемењене техником прања, димензија 50х50х6cm, морају задовољавати услове и бити испитане у погледу:

3. Дебљина завршног слоја мин. 0,4 cm SRPS  EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
3. Закошеност ивица 3-6 mm SRPS  EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
3. Дозвољено одступање дужине и ширине плоче + 3 mm, SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
3. Чврстоћа бетона при притиску, према DIN  18501: 1982  >   40 MPa
3. Чврстоћа бетона при савијању SRPS  EN  1339 :2008: , SRPS  EN 1339:2008/AC:2014> 5,0  MPa
3. Упијање воде у бетону до 6% према SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
3. Отпорност на хабање брушењем максимално 18cm3/50cm2 SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
3. Отпорност бетона према дејству мраза и соли соли испитано према SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014, губитак масе на 25 циклуса средње вредности < 1,0 kg/m2, без појединачне вредности  >1,50kg/m2
3. Отпорност на клизање према стандарду SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014


4. Двослојне вибропресоване бетонске плоче – бетонски елементи за поплочавање са завршним слојем од дробљеног гранита, оплемењене техником прања, димензија 30х30х5cm, морају задовољавати услове и бити испитане у погледу:

4. Дебљина завршног слоја мин. 0,4 cm SRPS  EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
4. Закошеност ивица 3-6 mm SRPS  EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
4. Дозвољено одступање дужине и ширине плоче + 3 mm, SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
4. Чврстоћа бетона при притиску, према DIN  18501: 1982  >   40 MPa
4. Чврстоћа бетона при савијању SRPS  EN  1339 :2008: , SRPS  EN 1339:2008/AC:2014> 5,0  MPa
4. Упијање воде у бетону до 6% према SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
4. Отпорност на хабање брушењем максимално 18cm3/50cm2 SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
4. Отпорност бетона према дејству мраза и соли соли испитано према SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014, губитак масе на 25 циклуса средње вредности < 1,0 kg/m2, без појединачне вредности  >1,50kg/m2
4. Отпорност на клизање према стандарду SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014

5. Двослојне вибропресоване бетонске плоче – бетонски елементи за поплочавање са завршним слојем од дробљеног гранита, оплемењене техником прања, димензија 30х20х8cm, морају задовољавати услове и бити испитане у погледу: 

5. Дебљина завршног слоја мин. 0,4 cm SRPS  EN 1338:2012
5. Закошеност ивица 3-6 mm SRPS  EN 1338:2012;
5. Дозвољено одступање дужине и ширине плоче + 3 mm, SRPS EN 1338:2012
5. Чврстоћа бетона при притиску, према DIN  18501:1982  >   40 MPa
5. Чврстоћа бетона при затезању цепањем SRPS  EN  1338 :2012>3,6  MPa
5. Упијање воде у бетону до 6% према SRPS EN 1338:2012
5. Отпорност на хабање брушењем максимално 18cm3/50cm2 SRPS EN 1338:2012
5. Отпорност бетона према дејству мраза и соли соли испитано према SRPS EN 1338:2012, губитак масе на 25 циклуса средње вредности < 1,0 kg/m2, без појединачне вредности  >1,50kg/m2
5. Отпорност на клизање према стандарду SRPS EN 1338:2012

6. Двослојне вибропресоване бетонске плоче – бетонски елементи за поплочавање са завршним слојем од дробљеног гранита, оплемењене техником прања, димензија 60х20х8цм, морају задовољавати услове и бити испитане у погледу:

6. Дебљина завршног слоја мин. 0,4 cm SRPS  EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
6. Закошеност ивица 3-6 mm SRPS  EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
6. Дозвољено одступање дужине и ширине плоче + 3 mm, SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
6. Чврстоћа бетона при притиску, према DIN  18501: 1982  >   40 MPa
6. Чврстоћа бетона при савијању SRPS  EN  1339 :2008: , SRPS  EN 1339:2008/AC:2014> 5,0  MPa
6. Упијање воде у бетону до 6% према SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
6. Отпорност на хабање брушењем максимално 18cm3/50cm2 SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
6. Отпорност бетона према дејству мраза и соли соли испитано према SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014, губитак масе на 25 циклуса средње вредности < 1,0 kg/m2, без појединачне вредности  >1,50kg/m2
6. Отпорност на клизање према стандарду SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014

7. Двослојне вибропресоване бетонске плоче – бетонски елементи за поплочавање са завршним слојем од дробљеног гранита, оплемењене техником прања, димензија 100х39х14 цм, морају задовољавати услове и бити испитане у погледу:

7. Дебљина завршног слоја мин. 0,4 cm SRPS  EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
7. Закошеност ивица 3-6 mm SRPS  EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
7. Дозвољено одступање дужине и ширине плоче + 3 mm, SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
7. Одређивање запреминске масе бетона плоча, према SRPS EN 12390-7:2019, SRPS  EN 12390-7:2019/AC:2021
7. Чврстоћа бетона при притиску, према DIN  18501: 1982  >   40 MPa
7. Чврстоћа бетона при савијању SRPS  EN  1339 :2008: , SRPS  EN 1339:2008/AC:2014> 5,0  MPa
7. Упијање воде у бетону до 6% према SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
7. Отпорност на хабање брушењем максимално 18cm3/50cm2 SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014
7. Отпорност бетона према дејству мраза и соли соли испитано према SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014, губитак масе на 25 циклуса средње вредности < 1,0 kg/m2, без појединачне вредности  >1,50kg/m2
7. Отпорност на клизање према стандарду SRPS EN 1339:2008, SRPS  EN 1339:2008/AC:2014


НАПОМЕНА: Сви понуђачи су у обавези да уз понуду доставе Извештаје о испитивању свих наведених бетонских плоча (7 извештаја), од акредитоване лабораторије за испитивање грађевинских материјала и доказ да је иста лабораторија имала важећу акредитацију на дан издавања Извештаја. 


Техничке карактеристике захтеваних елемената водовода и канализације и поклопаца:

1. Кaнaлизaциoни пoклoпци oд нoдулaрнoг ливa (шaхт пoклoпaц и oквир Ø600 EN 124 или одговарајуће), сa рaмoм зa нaлeгaњe нoсивoсти 400 KN, зa пoкривaњe силaзa. 
2. Сливничке рeшeтке сa рaмoм зa нaлeгaњe oд нoдулaрнoг ливa нoсивoсти 400 KN (EN124 или одговарајуће), типa УП-1 или одговарајуће. 
3. Метални рамовски поклопац за подземни хидрант, са испуном завршном облогом као околни застор саобраћајнице. 
4. Шибер - затварач са уградбеном арматуром, уличном капом и везним елементима, NP 10 bara, од дуктилног лива, према SRPS ЕN 558:2012 серија 14.  
5. Шахт поклопци 63.5 x 63,5  тип А.1.1.3. - КУОБ* - ''ACO TOPTEK ревизиони поклопци'' или одговарајући. Поклопци система ACO, тип А.1.1.3. - КУОБ* - ''ACO TOPTEK ревизиони поклопци'' - PAVING GS 120 или одговарајући, од топло цинкованог челика, који су предвиђени за испуну каменим плочама. Светли отвор поклопца је 600 х 600 mm, а дубина 120 mm. Позиција обухвата набавку поклопца, уградњу челичног рама на лицу места (са свим претходним и пратећим радњама), подзиђивањем и/или подбетониравањем, као и његовим нивелисањем у односу на задате коте, односно коте околно поплочане површине и постављање поклопца на фиксирани рам. Обрачун се врши по комаду уграђеног ревизионог поклопца, без испуне. Каталог урабане опреме града Београда (КУОБ*) је објављен у Службеном листу града Београда број 75/16.
6. Шахт поклопци 63.5 x 63,5  тип А.1.1.3. - КУОБ* - ''ACO TOPTEK ревизиони поклопци'' или одговарајући. Поклопци система ACO, тип А.1.1.3. - КУОБ* - ''ACO TOPTEK ревизиони поклопци'' - PAVING GS 120, са вентилационим отворима у складу са SRPS EN 124.'' или одговарајући (са оквиром), од топло цинкованог челика, који су предвиђени за испуну каменим плочама. Светли отвор поклопца је 600 х 600 mm, а дубина 120 mm. Позиција обухвата набавку поклопца, уградњу челичног рама на лицу места (са свим претходним и пратећим радњама), подзиђивањем и/или подбетониравањем, као и његовим нивелисањем у односу на задате коте, односно коте околно поплочане површине и постављање поклопца на фиксирани рам. Обрачун се врши по комаду уграђеног ревизионог поклопца, без испуне. Каталог урабане опреме града Београда (КУОБ*) је објављен у Службеном листу града Београда број 75/16.
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